附表                            99年市售手提燈籠玩具購樣檢驗結果彙總表

| 項次 | 品名 | 規格/型號 | 產地 | 製造廠商 (含地址、電話) | 進口商(含地址、電話) | 陳售地點(商店名稱、地址、電話) | 價格 | 品質項目檢測結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 節慶花燈 | 23” | 未標示 | 未標示 | 未標示 | 鹿港鎮新宮里中山路409號 | 100 | 總評: ● *「物理性測試」●不符合。 拉力測試後產生小物件。 *「耐燃性測試」: ○符合。 *「重金屬含量」：○符合。 |
| 2 | 節慶花燈 | 7.5” | 中國 | VERYWELL TRADING CO. 57TH HuangShac Nou Dao, GnangZnon,China | 富貴企業社 彰化市中正路3段503巷2弄8號3樓 04-7715543 | 鹿港鎮新宮里中山路409號 | 50 | 總評: ● *「物理性測試」○符合。 *「耐燃性測試」: ○符合。 *「重金屬含量」：○符合。 *「可塑劑含量」：●不符合。 塑膠片:白色(INK) DEHP:0.572%>0.1%。 |
| 3 | 南瓜3號手提燈籠 | 0112402 | 未標示 | 未標示 | 未標示 | 一東玩具業有限公司 台北市長安西路202號 02-25565274 | 21 | 總評: ● *「物理性測試」●不符合。 拉力測試後產生小物件。 *「耐燃性測試」: ○符合。 *「重金屬含量」：○符合。 *「可塑劑含量」：○符合。 |
| 4 | 紙雕小提燈-福虎迎春 | TA-073 | 台灣 | 未標示 |  | 一東玩具業有限公司 台北市長安西路202號 02-25565274 | 35 | 總評: ○ *「物理性測試」○符合。 *「耐燃性測試」: ○符合。 *「重金屬含量」：○符合。 *「可塑劑含量」：○符合。 |
| 5 | 節慶花燈-老虎 | 14.5” | 中國 | VERYWELL TRADING CO./ 57TH HuangShac Nou Dao, GnangZnon,China | 富貴企業社 彰化市中正路3段503巷2弄8號3樓 04-7715543 | 恆尚有限公司 台北市長安西路135號1樓 02-2558-3075 | 50 | 總評: ○ *「物理性測試」○符合。 *「耐燃性測試」: ○符合。 *「重金屬含量」：○符合。 *「可塑劑含量」：○符合。 |
| 6 | 帶燈小燈籠 | CHC-02483-70 | 中國 | Hul Da Stationery Co. Ltd./ 深圳寶安區松崗鎮羅田第三工業區 | 智慧家國際有限公司 台北縣中和市莒光路205號B棟 0800-600-880 | 北京禮品百貨行 台北市長安西路105號1樓 02-2550-2239 | 70 | 總評: ○ *「物理性測試」○符合。 *「耐燃性測試」: ○符合。 *「重金屬含量」：○符合。 *「可塑劑含量」：○符合。 |
| 7 | 電子迷你燈籠 | Y-0484 | 中國 | HUANYOU FACTORY NO.11 GaePing Rd.District Pinghu，Shenzhen.755-84679040 | 煥佑企業有限公司 北縣泰山鄉中港西路136巷91-11號 02-22970180 | 品光展業有限公司 台北市長安西路95號1樓 02-2559-4897 | 49 | 總評: ● *「物理性測試」●不符合。 拉力測試產生危害尖端。 *「耐燃性測試」: ○符合。 *「重金屬含量」：○ 符合 *「可塑劑含量」：○符合。 |
| 8 | 12生肖手提紙燈籠 | Y-6086 | 中國 | HUANYOU FACTORY NO.11 GaePing Rd.District Pinghu，Shenzhen. 755-84679040 | 煥佑企業有限公司 北縣泰山鄉中港西路136巷91-11號 02-22970180 | 品光展業有限公司 台北市長安西路95號1樓 02-2559-4897 | 39 | 總評: ● *「物理性測試」●不符合。 拉力測試後產生危害尖端。 *「耐燃性測試」: ○符合。 *「重金屬含量」：○符合。 *「可塑劑含量」：○符合。 |
| 9 | 黃金牛燈籠 | GTY-6059 | 未標示 | 未標示 | 未標示 | 品光展業有限公司 台北市長安西路95號1樓 02-2559-4897 | 99 | 總評: ○ *「物理性測試」○符合。 *「耐燃性測試」: ○符合。 *「重金屬含量」：○符合。 *「可塑劑含量」：○符合。 |
| 10 | 紙燈籠-粉紅 | 6.5” | 台灣 | 華東手工藝品社 彰化縣鹿港鎮中山路501號 |  | 順泰玩具食品行 台北市文山區羅斯福路6段453號 02-2931-4616 | 20 | 總評: ● *「物理性測試」●不符合。 鐵絲本體具危害尖端，經彎曲測試產生危害尖端。 *「耐燃性測試」: ○符合。 *「重金屬含量」：○符合。 |
| 11 | 紙燈籠-紅 | 6.5” | 未標示 | 未標示 | 未標示 | 順泰玩具食品行 台北市文山區羅斯福路6段453號 02-2931-4616 | 20 | 總評: ● *「物理性測試」●不符合。 鐵絲本體具危害尖端，經彎曲測試產生危害尖端、拉力測試後產生小物件。 *「耐燃性測試」: ○符合。 *「重金屬含量」：○符合。 |
| 12 | 燈籠-戰鬥機 （廠牌富貴） | 16.2” | 中國 | VERYTELL TRADING CO. 57th HuangShac Nou Dao, GnangZnon ,China | 富貴企業社 彰化市中正路3段503巷2弄8號3樓 | 國泰禮品有限公司 台北市長安西路167-1號1.2樓 02-2559-0307 | 150 | 總評: ○ *「物理性測試」○符合。 *「耐燃性測試」: ○符合。 *「重金屬含量」：○符合。 *「可塑劑含量」：○符合。 |
| 13 | 燈籠-熊貓 （廠牌富貴） | 21” | 中國 | VERYTELL TRADING CO. 57th HuangShac Nou Dao, GnangZnon ,China | 富貴企業社 彰化市中正路3段503巷2弄8號3樓 | 國泰禮品有限公司 台北市長安西路167-1號1.2樓 02-2559-0307 | 150 | 總評: ○ *「物理性測試」○符合。 *「耐燃性測試」: ○符合。 *「重金屬含量」：○符合。 *「可塑劑含量」：○符合。 |
| 14 | 燈籠-娃娃 （廠牌富貴） | 21” | 中國 | VERYTELL TRADING CO. 57th HuangShac Nou Dao, GnangZnon ,China | 富貴企業社 彰化市中正路3段503巷2弄8號3樓 | 國泰禮品有限公司 台北市長安西路167-1號1.2樓 02-2559-0307 | 150 | 總評: ● *「物理性測試」○符合。 *「耐燃性測試」: ○符合。 *「重金屬含量」：○符合。 *「可塑劑含量」：●不符合。 軟塑:透橘、膚色 25.474%>0.1%。 (DBP:0.052%, DEHP:25.422%) |
| 15 | 燈籠-直升機 （廠牌富貴） | 17” | 中國 | VERYTELL TRADING CO. 57th HuangShac Nou Dao, GnangZnon ,China | 富貴企業社 彰化市中正路3段503巷2弄8號3樓 | 國泰禮品有限公司 台北市長安西路167-1號1.2樓 02-2559-0307 | 150 | 總評: ● *「物理性測試」●不符合。 經墜落測試後產生危害尖端。 *「耐燃性測試」: ○符合。 *「重金屬含量」：○符合。 *「可塑劑含量」：●不符合。 塑膠:橘、透明(INK)、粉紅色 DEHP:1.799%>0.1%。 |
| 16 | 燈籠-宮燈 （廠牌富貴） | 25” | 中國 | VERYTELL TRADING CO. 57th HuangShac Nou Dao, GnangZnon ,China | 富貴企業社 彰化市中正路3段503巷2弄8號3樓 | 國泰禮品有限公司 台北市長安西路167-1號1.2樓 02-2559-0307 | 150 | 總評: ● *「物理性測試」○符合。 *「耐燃性測試」: ○符合。 *「重金屬含量」：○符合。 *「可塑劑含量」：●不符合。 塑膠片:透明 DEHP:2.937%>0.1%。 |
| 17 | 燈籠-龍騎士 （廠牌富貴） | 20” | 中國 | VERYTELL TRADING CO. 57th HuangShac Nou Dao, GnangZnon ,China | 富貴企業社 彰化市中正路3段503巷2弄8號3樓 | 國泰禮品有限公司 台北市長安西路167-1號1.2樓 02-2559-0307 | 150 | 總評: ○ *「物理性測試」○符合。 *「耐燃性測試」: ○符合。 *「重金屬含量」：○符合。 *「可塑劑含量」：○符合。 |
| 18 | 燈籠-舞獅 （廠牌富貴） | 17.2” | 中國 | VERYTELL TRADING CO. 57th HuangShac Nou Dao, GnangZnon ,China | 富貴企業社 彰化市中正路3段503巷2弄8號3樓 | 國泰禮品有限公司 台北市長安西路167-1號1.2樓 02-2559-0307 | 150 | 總評: ○ *「物理性測試」○符合。 *「耐燃性測試」: ○符合。 *「重金屬含量」：○符合。 *「可塑劑含量」：○符合。 |
| 19 | 燈籠-熱帶魚 （廠牌富貴） | 21.5” | 中國 | VERYTELL TRADING CO. 57th HuangShac Nou Dao, GnangZnon ,China | 富貴企業社 彰化市中正路3段503巷2弄8號3樓 | 國泰禮品有限公司 台北市長安西路167-1號1.2樓 02-2559-0307 | 150 | 總評: ○ *「物理性測試」○符合。 *「耐燃性測試」: ○符合。 *「重金屬含量」：○符合。 *「可塑劑含量」：○符合。 |
| 20 | 燈籠-假面超人 （廠牌富貴） | 20” | 中國 | VERYTELL TRADING CO. 57th HuangShac Nou Dao, GnangZnon ,China | 富貴企業社 彰化市中正路3段503巷2弄8號3樓 | 國泰禮品有限公司 台北市長安西路167-1號1.2樓 02-2559-0307 | 150 | 總評: ● *「物理性測試」○符合。 *「耐燃性測試」: ○符合。 *「重金屬含量」：○符合。 *「可塑劑含量」：●不符合。 軟塑膠:透明 DEHP:24.784%>0.1% |
| 21 | 燈籠-打鼓蜜蜂 （廠牌富貴） | 19” | 中國 | VERYTELL TRADING CO. 57th HuangShac Nou Dao, GnangZnon ,China | 富貴企業社 彰化市中正路3段503巷2弄8號3樓 | 國泰禮品有限公司 台北市長安西路167-1號1.2樓 02-2559-0307 | 150 | 總評: ○ *「物理性測試」○符合。 *「耐燃性測試」: ○符合。 *「重金屬含量」：○符合。 *「可塑劑含量」：○符合。 |
| 22 | DIY鼠來寶燈籠 | 10.5” | 台灣 | 東榮多媒體實業有限公司/台中市北屯區平德路1巷48號/ 04-2298-0158 |  | 日月光批發王國(網購) 台北縣樹林市忠愛街7號4樓 02-2689-1185 | 50 | 總評: ○ *「物理性測試」○符合。 *「耐燃性測試」: ○符合。 *「重金屬含量」：○符合。 *「可塑劑含量」：○符合。 |
| 23 | 招財電子小提燈 | 13” | 未標示 | 未標示 | 未標示 | 日月光批發王國(網購) 台北縣樹林市忠愛街7號4樓 02-2689-1185 | 45 | 總評: ● *「物理性測試」●不符合。 拉力測試產生危害尖端及小物件 *「耐燃性測試」: ○符合。 *「重金屬含量」：○符合 *「可塑劑含量」：○符合。 |
| 24 | 恭喜發財燈籠 | 24” | 未標示 | 未標示 | 未標示 | 日月光批發王國(網購) 台北縣樹林市忠愛街7號4樓 02-2689-1185 | 60 | 總評: ● *「物理性測試」●不符合。 拉力測試後產生小物件。 *「耐燃性測試」: ○符合。 *「重金屬含量」：●不符合。 塑膠片:白色 Pb 346.68ppm>90ppm *「可塑劑含量」：●不符合。 塑膠片:白色 DEHP:2.711%>0.1%。 |
| 25 | 立體公雞燈籠 | 15.5” | 中國 | VERYTELL TRADING CO. 57th HuangShac Nou Dao, GnangZnon ,China | 富貴企業社 彰化市中正路3段503巷2弄8號3樓 | 日月光批發王國(網購) 台北縣樹林市忠愛街7號4樓 02-2689-1185 | 60 | 總評: ○ *「物理性測試」○符合。 *「耐燃性測試」: ○符合。 *「重金屬含量」：○符合。 *「可塑劑含量」：○符合。 |
| 26 | 卡通電子小燈籠 | 11” | 未標示 | 未標示 | 未標示 | 日月光批發王國(網購) 台北縣樹林市忠愛街7號4樓 02-2689-1185 | 30 | 總評: ● *「物理性測試」●不符合。 拉力測試產生小物件。 *「耐燃性測試」: ○符合。 *「重金屬含量」：○ 符合 *「可塑劑含量」：○符合。 |
| 27 | 金好運燈籠(DIY) | 10.5” | 台灣 | 東榮多媒體實業有限公司/台中市北屯區平德路1巷48號/ 04-2298-0158 |  | 日月光批發王國(網購) 台北縣樹林市忠愛街7號4樓 02-2689-1185 | 45 | 總評: ○ *「物理性測試」○符合。 *「耐燃性測試」: ○符合。 *「重金屬含量」：○符合。 *「可塑劑含量」：○符合 |
| 28 | 紙燈籠 | 6.5” | 未標示 | 未標示 | 未標示 | 台南市大同路2段361號1樓 | 20 | 總評: ● *「物理性測試」●不符合。 拉力測試產生小物件。 *「耐燃性測試」: ○符合。 *「重金屬含量」：○符合。 |
| 29 | 如意虎 | 10.5” | 未標示 | 未標示 | 未標示 | 一東玩具業有限公司 台北市長安西路202號 02-25565274 | 35 | 總評: ○ *「物理性測試」○符合。 *「耐燃性測試」: ○符合。 *「重金屬含量」：○符合。 *「可塑劑含量」：○符合。 |
| 30 | 電子燈籠 | 24” | 未標示 | 未標示 | 未標示 | 一東玩具業有限公司 台北市長安西路202號 02-25565274 | 35 | 總評: ○ *「物理性測試」○符合。 *「耐燃性測試」: ○符合。 *「重金屬含量」：○符合。 *「可塑劑含量」：○符合。 |
| 31 | 宮燈 | 20” | 未標示 | 未標示 | 未標示 | 一東玩具業有限公司 台北市長安西路202號 02-25565274 | 35 | 總評:● *「物理性測試」●不符合。 拉力及扭力測試產生小物件 *「耐燃性測試」: ○符合。 *「重金屬含量」：○符合 *「可塑劑含量」：○符合。 |
| 32 | 旺旺狗燈籠 | 13.8” | 台灣 | 長程股份有限公司 台北縣三重市重陽路1段113巷1弄42號1樓 02-2988-9141 |  | 歡樂屋商行 台北市長安西路234號 02-2559-4668 | 29 | 總評: ○ *「物理性測試」○符合。 *「耐燃性測試」: ○符合。 *「重金屬含量」：○符合。 *「可塑劑含量」：○符合。 |
| 33 | 傳統吉祥紙燈籠 | Y-6087 | 中國 | HUANYOU FACTORY NO.11 GaePing Rd.District Pinghu，Shenzhen. 755-84679040 | 煥佑企業有限公司 北縣泰山鄉中港西路136巷91-11號 02-22970180 | 歡樂屋商行 台北市長安西路234號 02-2559-4668 | 29 | 總評: ○ *「物理性測試」○符合。 *「耐燃性測試」: ○符合。 *「重金屬含量」：○符合。 |
| 34 | 12生肖手提紙燈籠 | Y-6086 | 中國 | HUANYOU FACTORY NO.11 GaePing Rd.District Pinghu，Shenzhen. 755-84679040 | 煥佑企業有限公司 北縣泰山鄉中港西路136巷91-11號 02-22970180 | 歡樂屋商行 台北市長安西路234號 02-2559-4668 | 39 | 總評: ○ *「物理性測試」○符合。 *「耐燃性測試」: ○符合。 *「重金屬含量」：○符合。 *「可塑劑含量」：○符合。 |
| 35 | 紙燈籠-紅 | 6.5” | 未標示 | 未標示 | 未標示 | 佳發洋行 台北縣泰山鄉新五路一段6號 02-2296-3006 | 9 | 總評: ● *「物理性測試」●不符合。 拉力測試產生小物件 *「耐燃性測試」: ○符合。 *「重金屬含量」：○符合 *「可塑劑含量」：○符合。 |
| 36 | 節慶花燈-喜羊羊/鞦韆 | 19” | 中國 | VERYTELL TRADING CO. 57th HuangShac Nou Dao, GnangZnon ,China | 富貴企業社 彰化市中正路3段503巷2弄8號3樓 | 佳發洋行 台北縣泰山鄉新五路一段6號 02-2296-3006 | 130 | 總評: ○ *「物理性測試」○符合。 *「耐燃性測試」: ○符合。 *「重金屬含量」：○符合。 *「可塑劑含量」：○符合。 |
| 37 | 節慶花燈-喜羊羊/風扇 | 20” | 中國 | VERYTELL TRADING CO. 57th HuangShac Nou Dao, GnangZnon ,China | 富貴企業社 彰化市中正路3段503巷2弄8號3樓 | 佳發洋行 台北縣泰山鄉新五路一段6號 02-2296-3006 | 130 | 總評: ● *「物理性測試」○符合。 *「耐燃性測試」: ○符合。 *「重金屬含量」：○符合。 *「可塑劑含量」：●不符合。 軟塑膠:透明 DEHP: 18.521%>0.1% |
| 38 | 虎燈籠 | 10.2” | 中國 | TOP WORLD MARKETING CO./ 557-559 NATHAN RD. 4/F BLOCK KOWLOON HK | 金大原有限公司 台北縣新莊市中山路1段498-3號 02-8522-0038 | 鑫大原實業社 台北縣新莊市中山路1段498巷3號 02-8522-0038 | 16 | 總評: ○符合。 *「物理性測試」○符合。 *「耐燃性測試」: ○符合。 *「重金屬含量」：○符合。 *「可塑劑含量」：○符合。 |
| 39 | 紙燈籠-橘 | 7” | 未標示 | 未標示 | 未標示 | 佳發洋行 台北縣泰山鄉新五路一段6號 02-2296-3006 | 9 | 總評: ● *「物理性測試」●不符合。 拉力測試產生小物件 *「耐燃性測試」: ○符合。 *「重金屬含量」：○符合。 |
| 40 | 紙燈籠-粉紅 | 7” | 未標示 | 未標示 | 未標示 | 佳發洋行 台北縣泰山鄉新五路一段6號 02-2296-3006 | 9 | 總評: ● *「物理性測試」●不符合。 拉力測試產生小物件 *「耐燃性測試」: ○符合。 *「重金屬含量」：○ 符合。 |
| 41 | 紙燈籠-綠/桃紅 | 6.2” | 未標示 | 未標示 | 未標示 | 佳發洋行 台北縣泰山鄉新五路一段6號 02-2296-3006 | 9 | 總評: ● *「物理性測試」●不符合。 拉力測試產生小物件 *「耐燃性測試」: ○符合。 *「重金屬含量」：○ 符合。 |
| 42 | 彈珠人飛機燈籠 | CF2102 | 未標示 | 未標示 | 未標示 | 佳發洋行 台北縣泰山鄉新五路一段6號 02-2296-3006 | 45 | 總評: ● *「物理性測試」●不符合。 經墜落測試後產生危害尖端。 *「耐燃性測試」: ○符合。 *「重金屬含量」：○符合。 *「可塑劑含量」：○符合。 |
| 43 | 蜻蜓燈籠 | CF35806 | 中國 | YIFA TOYS STORE 7/F1. XIUSHUI YUAN XIUFULU CHENGHAI DISTRICT SHANTOU | 佳發洋行 台北縣板橋市瑞安街59巷7號3樓 02-2296-3006 | 佳發洋行 台北縣泰山鄉新五路一段6號 02-2296-3006 | 45 | 總評: ● *「物理性測試」○符合。 *「耐燃性測試」: ○符合。 *「重金屬含量」：○符合。 *「可塑劑含量」：●不符合。 塑膠片:白色(INK) 0.171%>0.1%(DBP:0.021%, DEHP:0.150%) |
| 44 | 豬燈籠 | XS-1121 | 中國 | YIFA TOYS STORE 7/F1. XIUSHUI YUAN XIUFULU CHENGHAI DISTRICT SHANTOU | 佳發洋行 台北縣板橋市瑞安街59巷7號3樓 02-2296-3006 | 佳發洋行 台北縣泰山鄉新五路一段6號 02-2296-3006 | 45 | 總評: ○ *「物理性測試」○符合。 *「耐燃性測試」: ○符合。 *「重金屬含量」：○符合。 *「可塑劑含量」：○符合。 |
| 45 | 孫悟空燈籠 | 19” | 未標示 | 未標示 | 未標示 | 佳發洋行 台北縣泰山鄉新五路一段6號 02-2296-3006 | 45 | 總評: ○ *「物理性測試」○符合。 *「耐燃性測試」: ○符合。 *「重金屬含量」：○符合。 *「可塑劑含量」：○符合。 |
| 46 | 雙層小六角燈 | YF1032 | 中國 | YIFA TOYS STORE 7/F1. XIUSHUI YUAN XIUFULU CHENGHAI DISTRICT SHANTOU | 一發洋行有限公司 台北縣板橋市金門街31巷33號2樓 | 佳發洋行 台北縣泰山鄉新五路一段6號 02-2296-3006 | 45 | 總評: ● *「物理性測試」○符合。 *「耐燃性測試」: ○符合。 *「重金屬含量」：○符合。 *「可塑劑含量」：●不符合。 塑膠片:透明(INK) DEHP:2.486%>0.1% |
| 47 | DIY摺紙燈籠組-元寶虎 |  | 台灣 | 欣凱藝品社 台中縣大里市健東路58號 04-2491-2605 |  | 欣凱藝品社(網購) 台中縣大里市健東路58號 04-2491-2605 | 70 | 總評: ○ *「物理性測試」○符合。 *「耐燃性測試」: ○符合。 *「重金屬含量」：○符合。 *「可塑劑含量」：○符合。 |
| 48 | DIY摺紙燈籠組-吉祥虎 |  | 台灣 | 欣凱藝品社 台中縣大里市健東路58號 04-2491-2605 |  | 欣凱藝品社(網購) 台中縣大里市健東路58號 04-2491-2605 | 70 | 總評: ○ *「物理性測試」○符合。 *「耐燃性測試」: ○符合。 *「重金屬含量」：○符合。 *「可塑劑含量」：○符合。 |

備註：

- 依據中華民國國家標準CNS 4797「玩具安全（一般要求）」、CNS 4797-2「玩具安全（特定元素之遷移）」等系列國家標準，檢驗玩

具化性（重金屬、耐燃性等）、物性（小物件、危害尖端、危害邊緣、突出物、金屬線、繩索及包裝塑膠膜之安全性等）、CNS15138「鄰苯二甲酸酯可塑劑」等項目予以檢驗。

2.「金屬含量」標準：測定鉛、鎘、汞、砷、硒、鉻、銻、鋇等八項重金屬之溶出濃度，不可超過重金屬最大容許濃度。

玩具材料遷移元素之最大容許含量：

| 元素 |
| --- |
| Sb | As | Ba | Cd | Cr | Pb | Hg | Se |
| 銻 | 砷 | 鋇 | 鎘 | 鉻 | 鉛 | 汞 | 硒 |
| 60 | 25 | 1000 | 75 | 60 | 90 | 60 | 500 |

儀器偵測可檢下限：1 ppm；單位 mg/kg（1 ppm為1/100萬，亦相當於1mg／kg）

3.本局96年11月22日公告應施檢驗商品『玩具』可塑劑檢測自97年7月1日起依96年10月24日修訂公布之國家標準CNS 4797『玩具安全（一般要求）』暨新訂定CNS 15138『塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯可塑劑檢驗法』執行檢驗，須符合DEHP、DBP、BBP、DINP、DIDP及DNOP等6種鄰苯二甲酸酯類可塑劑及其混合物含量總和不得超過0.1%（重量比）。