99年度市購整人玩具檢驗結果彙總表

| 項次 | 品名 | 廠牌 | 規格/型號 | 產地 | 製造廠商 (含地址、電話)/ 進口商 (含地址、電話) | 陳售地點(商店名稱、地址、電話) | 價格 (單價) | 玩具品質項目檢驗結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 臉部疤痕 | Misplaced Metal | 7.5” | 中國 | 未標示/未標示 | 頑皮族玩具店 (高雄市文橫二路167巷29-1號) TEL:07-2019899 | 98 | 總評: ● *「物理性測試」○符合。 *「耐燃性測試」: ○符合。 *「重金屬含量」：○符合。 軟塑膠:黑色(INK) Pb <0.5ppm。Cd <0.05ppm。 Ba 1.65ppm<1000ppm。Cr <0.1ppm。 Hg <2ppm。Se <1.5ppm。 Sb <2ppm。As <1ppm。 *「可塑劑含量」：●不符合。 軟塑膠:黑色本體(INK) DBP:ND BBP:ND DEHP:ND DNOP:ND DINP:26.137% DIDP:10.031% |
| 2 | 流血水龍頭 | Ming Shing | 5.5” | 中國 | 勤和實業 南海市里水鎮大沖管理局/ 優杰國際有限公司 (臺南市安平區文平里建平七街240號1樓 TEL:06-2973812) | 頑皮族玩具店 (高雄市文橫二路167巷29-1) TEL:07-2019899 | 80 | 總評: ● *「物理性測試」●不符合。 彈簧鐵絲具危害尖端，尖端測試不合格。 *「耐燃性測試」:○符合。 *「重金屬含量」：○符合。 金屬 Pb 1.29ppm<90ppm。Cd 0.05ppm<75ppm。 Ba 2.19ppm<1000ppm。Cr 1.24ppm<60ppm。 Hg <2ppm。Se <1.5ppm。 Sb <2ppm。As <1ppm。 |
| 3 | 綠色尖耳 | 勤和 實業 | 8” | 中國 | 勤和實業 南海市里水鎮大沖管理局/ 龍珠國際有限公司 (臺南市建平七街240號 TEL:06-2973638) | 頑皮族玩具店 (高雄市文橫二路167巷29-1) TEL:07-2019899 | 150 | 總評: ● *「物理性測試」○符合。 *「耐燃性測試」: ○符合。 *「重金屬含量」：○符合。 軟塑膠:綠色 Pb <0.5ppm。Cd <0.05ppm。 Ba <1.50ppm。Cr <0.1ppm。 Hg <2ppm。Se <1.5ppm。 Sb <2ppm。As <1ppm。 *「可塑劑含量」：●不符合。 軟塑膠:綠色本體 DBP:ND BBP:ND DEHP:ND DNOP:ND DINP:43.265% DIDP:ND |
| 4 | 整人噴水戒指 |  | 6” | 未標示 | 未標示/未標示 | 頑皮族玩具店 (高雄市文橫二路167巷29-1號)TEL:07-2019899 | 80 | 總評: ● *「物理性測試」●不符合。 戒指為小物件，小物件測試不合格。 *「耐燃性測試」:○符合。 *「重金屬含量」：○符合。 電鍍:金(戒指) Pb 0.90ppm<90ppm。Cd 0.05ppm<75ppm。 Ba 4.89ppm<1000ppm。Cr 0.25ppm<60ppm。 Hg <2ppm。Se <1.5ppm。 Sb 2.49ppm<60ppm。As <1ppm。 *「可塑劑含量」：○符合。 DBP:ND BBP:ND DEHP:ND DNOP:ND DINP:ND DIDP:ND |
| 5 | 小昆蟲玩具2入小蛇 |  | 4.5” | 未標示 | 未標示/未標示 | 頑皮族玩具店 (高雄市文橫二路167巷29-1號)TEL:07-2019899 | 98 | 總評: ● *「物理性測試」○符合。 *「耐燃性測試」: ○符合。 *「重金屬含量」：○符合。 軟塑膠:米黃(INK) Pb 3.62ppm<90ppm。Cd 0.05ppm<75ppm。 Ba 4.89ppm<1000ppm。Cr 0.35ppm<60ppm。 Hg <2ppm。Se <1.5ppm。 Sb <2ppm。As <1ppm。 *「可塑劑含量」：●不符合。 軟塑膠:米黃(INK)-蛇之本體 DBP:ND BBP:ND DEHP:ND DNOP:ND DINP:33.472% DIDP:ND |
| 6 | 白色動物鼻 |  | 5.2” | 未標示 | 未標示/未標示 | 頑皮族玩具店 (高雄市文橫二路167巷29-1號)TEL:07-2019899 | 160 | 總評: ● *「物理性測試」●不符合。 鐵絲鬍鬚具危害尖端，尖端測試不合格。 *「耐燃性測試」:○符合。 *「重金屬含量」：○符合。 金屬線(含絨毛) Pb 72.10ppm<90ppm。Cd 0.15ppm<75ppm。 Ba <1.50ppm。Cr 4.57ppm<60ppm。 Hg <2ppm。Se <1.5ppm。 Sb <2ppm。As 1.24ppm<25ppm。 |
| 7 | 夜光鬼牙 | JOKE TRICK | 4.5” | 中國 | 勤和實業 南海市里水鎮大沖管理局/ 龍珠國際有限公司 (臺南市建平七街240號) TEL:06-2973638 | 頑皮族玩具店 (高雄市文橫二路167巷29-1號)TEL:07-2019899 | 49 | 總評: ● *「物理性測試」●不符合。 假牙具危害尖端，尖端測試不合格。 *「耐燃性測試」:○符合。 *「重金屬含量」：○符合。 塑膠:透綠 Pb <0.5ppm。Cd <0.05ppm。 Ba <1.50ppm。Cr <0.1ppm。 Hg <2ppm。Se <1.5ppm。 Sb <2ppm。As <1ppm。 *「可塑劑含量」：○符合。 塑膠:透綠 DBP:ND BBP:ND DEHP:0.006% DNOP:ND DINP:ND DIDP:ND |
| 8 | 觸電口香糖 | Sheng Yi | Exploding Gum/010 | 中國 | 未標示/ 昇陽商行(台北市武昌街2段21號2樓/02-23618801) | 昇陽商行(台北市武昌街2段21號2樓/02-23894919) | 90 | 總評: ● *「物理性測試」○符合。 *「耐燃性測試」: ○符合。 *「重金屬含量」：○符合。 軟塑膠:黑、印刷紙 Pb 87.73ppm<90ppm。Cd 0.10ppm<75ppm。 Ba 31.63ppm<1000ppm。Cr 0.49ppm<60ppm。 Hg <2ppm。Se <1.5ppm。 Sb <2ppm。As 1.04ppm<25ppm。 *「可塑劑含量」：●不符合。 軟塑膠:黑(蟑螂) DBP:ND BBP:ND DEHP:3.891% DNOP:ND DINP:ND DIDP:ND |
| 9 | 觸電MP3 | JB | Shock MP3/ JB-50554 | 中國 | 未標示/未標示 | 金一都國際開發企業社-格子趣（台北市萬華區武昌街2段82巷2號） 02-23121058 | 90 | 總評: ● *「物理性測試」○符合。 *「耐燃性測試」: ○符合。 *「重金屬含量」：○符合。 軟塑膠:透明,INK ON THE SAMPLE Pb 6.81ppm<90ppm。Cd <0.05ppm。 Ba 18.15ppm<1000ppm。Cr 3.80ppm<60ppm。 Hg <2ppm。Se <1.5ppm。 Sb 6.27ppm<60ppm。As 2.47ppm<25ppm。 *「可塑劑含量」：●不符合。 軟塑膠:透明(電源接頭) DBP:0.079% BBP:ND DEHP:8.096% DNOP:ND DINP:ND DIDP:ND |
| 10 | 電人筆 |  | 7” | 中國 | 星達有限公司/廣東省澄海市外埔新工業區/ 輝恆企業有限公司(台北市吉林路456巷26號3樓、02-25954450) | 漢鴻企業社(101文具天堂) (台中市西區大墩路338號、04-24720438) | 69 | 總評: ● *「物理性測試」○符合。 *「耐燃性測試」: ○符合。 *「重金屬含量」：○符合。 塑膠:黑、金屬:銀 Pb 2.90ppm<90ppm。Cd 0.15 ppm<75ppm。 Ba <1.50ppm。Cr 0.96ppm<60ppm。 Hg <2ppm。Se <1.5ppm。 Sb 3.10ppm<60ppm。As <1ppm。 *「可塑劑含量」：●不符合。 塑膠:黑 DBP:0.156% BBP:ND DEHP:0.035% DNOP:ND DINP:ND DIDP:ND |
| 11 | 整人開罐器 SHOCK OPENER |  | 6.5” | 中國 | FullFortuna Trading Co., Ltd./ Rm1103 Yu Sung Boom Ding 11Fl. Vocux Road Central H.K./ 乘武有限公司(台北縣汐止市汐平路二段六六號一樓、02-26430973) | 豪利玩具商行(台中市北區文祥街31巷8號、04-22021975) | 30 | 總評: ● *「物理性測試」○符合。 *「耐燃性測試」: ○符合。 *「重金屬含量」：○符合。 塑膠貼紙、電鍍:銀 Pb 2.01ppm<90ppm。Cd 0.10 ppm<75ppm。 Ba <1.50ppm。Cr 1.24ppm<60ppm。 Hg <2ppm。Se <1.5ppm。 Sb <2ppm。As <1ppm。 *「可塑劑含量」：●不符合。 塑膠:透明貼紙 DBP:ND BBP:ND DEHP:1.359% DNOP:ND DINP:ND DIDP:ND |
| 12 | 整人玩具-吹不息蠟燭 | Sheng yi 盛燚 | SY05018 | 中國 | 未標示/未標示 | Pchome Online商店街 (發票明細：頑皮族玩具店，高雄市文橫二路167巷29-1號，電話2019899) | 80 | 總評: ● *「物理性測試」●不符合。 蠟燭座為小物件，小物件測試不合格。 *「耐燃性測試」:○符合。 *「重金屬含量」：○符合。 Pb <0.5ppm。Cd <0.05ppm。 Ba <1.50ppm。Cr <0.1ppm。 Hg <2ppm。Se <1.5ppm。 Sb <2ppm。As <1ppm。 *「可塑劑含量」：○符合。 塑膠:透紅 DBP:ND BBP:ND DEHP:0.031% DNOP:ND DINP:ND DIDP:ND |
| 13 | 趣味噴水戒指-整人惡作劇玩具 |  | NO:1200 | 中國 | 未標示/未標示 | Pchome Online商店街 (發票明細：頑皮族玩具店，高雄市文橫二路167巷29-1號，電話2019899) | 80 | 總評: ● *「物理性測試」●不符合。 戒指為小物件，小物件測試不合格。 *「耐燃性測試」:○符合。 *「重金屬含量」：○符合。 電鍍:金(戒指) Pb 2.11ppm<90ppm。Cd 0.05ppm<75ppm。 Ba <1.50ppm。Cr <0.1ppm。 Hg <2ppm。Se <1.5ppm。 Sb <2ppm。As <1ppm。 *「可塑劑含量」：○符合。 軟塑膠:紅 DBP:ND BBP:ND DEHP:0.007% DNOP:ND DINP:ND DIDP:ND |
| 14 | 假蜈蚣-整人惡作劇昆蟲玩具 |  | 6” | 未標示 | 未標示/未標示 | Pchome Online商店街 (發票明細：頑皮族玩具店，高雄市文橫二路167巷29-1號，電話2019899) | 98 | 總評: ● *「物理性測試」○符合。 *「耐燃性測試」: ○符合。 *「重金屬含量」：○符合。 軟塑膠:咖啡 Pb 20.90ppm<90ppm。Cd 1.19 ppm<75ppm。 Ba 8.14ppm<1000ppm。Cr <0.1ppm。 Hg <2ppm。Se <1.5ppm。 Sb <2ppm。As <1ppm。 *「可塑劑含量」：●不符合。 軟塑膠:咖啡 DBP:ND BBP:ND DEHP:45.274% DNOP:ND DINP:ND DIDP:ND |
| 15 | 假老鼠雙隻入-整人惡作具昆蟲玩具 |  | 3” | 未標示 | 未標示/未標示 | Pchome Online商店街 (發票明細：頑皮族玩具店，高雄市文橫二路167巷29-1號，電話2019899) | 98 | 總評: ● *「物理性測試」○符合。 *「耐燃性測試」: ○符合。 *「重金屬含量」：○符合。 軟塑膠:黑 Pb 7.56ppm<90ppm。Cd 0.71 ppm<75ppm。 Ba 3.93ppm<1000ppm。Cr <0.1ppm。 Hg <2ppm。Se <1.5ppm。 Sb <2ppm。As <1ppm。 *「可塑劑含量」：●不符合。 軟塑膠:黑 DBP:ND BBP:ND DEHP: 50.205% DNOP:ND DINP:5.717% DIDP:ND |
| 16 | 海綿寶寶搖頭娃娃 | 立泰實業 | 3.8” | 中國 | 立泰實業有限公司/廣東省惠州市博羅縣羅陽鎮義和博義路南28號/ 仕敦企業有限公司/台北縣板橋市新民街7巷6號/02-89532388 | 奇摩購物中心/台北市南港區八德路4段768巷7號6樓之1 M36038 09920300016 | 199 | 總評: ● *「物理性測試」○符合。 *「耐燃性測試」: ○符合。 *「重金屬含量」：○符合。 絨布:灰、黑 Pb 10.59ppm<90ppm。Cd 0.22 ppm<75ppm。 Ba 21.73ppm<1000ppm。Cr 0.22ppm<60ppm。 Hg <2ppm。Se <1.5ppm。 Sb <2ppm。As 4.52 ppm<25ppm。 *「可塑劑含量」：●不符合。 軟塑膠:黃 DBP:ND BBP:ND DEHP:1.482% DNOP:ND DINP:ND DIDP:ND |
| 17 | 海綿飛盤槍+歡樂擊球遊戲組 | YOYOMAN | 15.4” | 中國 | 鈞威香港有限公司/香港干諾道西122號23樓/ 新城企業有限公司/台北市文山區木新路二段一一七號一樓/02-29138859/ | 奇摩購物中心/台北市南港區八德路4段768巷7號6樓之1 | 255 | 總評: ● *「物理性測試」○符合。 *「耐燃性測試」: ○符合。 *「重金屬含量」：○符合。 發泡海綿:彩色 Pb 3.14ppm<90ppm。Cd <0.05ppm。 Ba 3.19ppm<1000ppm。Cr <0.1ppm。 Hg <2ppm。Se <1.5ppm。 Sb <2ppm。As <1ppm。 *「可塑劑含量」：●不符合。 塑膠:橘、藍 DBP:ND BBP:ND DEHP:0.315% DNOP:ND DINP:0.045% DIDP:ND |

備註：

- 依據中華民國國家標準CNS 4797「玩具安全（一般要求）」、CNS 4797-1「玩具安全（耐燃性）」、CNS 4797-2「玩具安全（特定元素之遷移）」、CNS 4797-3玩具安全（物理性）、CNS 14276「電驅動玩具之安全要求」、CNS 15138「塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類可塑劑檢驗法」等國家標準執行檢驗。

2.「金屬含量」標準：測定鉛、鎘、汞、砷、硒、鉻、銻、鋇等八項重金屬之溶出濃度，不可超過重金屬最大容許濃度。

玩具材料遷移元素之最大容許含量及偵測極限：

| 元素 |
| --- |
| Sb | As | Ba | Cd | Cr | Pb | Hg | Se |
| 銻 | 砷 | 鋇 | 鎘 | 鉻 | 鉛 | 汞 | 硒 |
| 60 | 25 | 1000 | 75 | 60 | 90 | 60 | 500 |
| 2 | 1 | 1.50 | 0.05 | 1.00 | 0.5 | 2 | 1.5 |

單位 mg/kg（1 ppm為1/100萬，亦相當於1mg／kg）

「可塑劑含量」標準：測定DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP等，不可超過CNS4797玩具安全(一般要求)規定之0.1%要求。

|  |  |  | DBP | BBP | DEHP | DNOP | DINP | DIDP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方法偵測極限： | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.01 | 0.01 |
| 單位： |  | ％ | ％ | ％ | ％ | ％ | ％ |
| 儀器名稱： |  | 氣相層析質譜儀 GC/MSD |  |  |  |  |  |
| ND＝未偵測出 |  |  |  |  |  |  |

3. 「物理性要求」項目計 6 件不符合（小物件3件；危害尖端3件），「可塑劑檢驗」項目計 11 件不符合。