99年度市購塑膠玩具不符合名單

| 項次 | 品名 | 規格/型號 | 產地 | 製造廠商 (含地址、電話)/ 進口商(含地址、電話) | 陳售地點(商店名稱、地址、電話) | 價格 (單價) | 玩具品質項目檢驗結果 (詳列不符合情形) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8.5貼標球 | 8.2” | 未標示 | 未標示/未標示 | 東東百貨企業有限公司/台北市太原路54號1樓/02-25561661 | 28 | 總評: ● *「重金屬含量」：○符合。 軟塑膠:粉紅(本體含INK) Pb <0.5ppm。Cd <0.05ppm。 Ba 3.78ppm<1000ppmm。Cr <0.1ppm。 Hg <2ppm。Se <1.5ppm。 Sb <2ppm。As <1ppm。 *「可塑劑含量」：●不符合。 軟塑膠:粉紅(本體含INK) DBP:0.147% BBP:ND DEHP:2.869% DNOP:ND DINP:40.759% DIDP:1.553% |
| 2 | 70cm海尼根酒瓶 | JH3873 | 未標示 | 未標示/未標示 | 東東百貨企業有限公司/台北市太原路54號1樓/02-25561661 | 59 | 總評: ● *「重金屬含量」：○符合。 INK ON THE SAMPLE Pb 10.34ppm<90ppm。Cd <0.05ppm。 Ba 218.39ppm<1000ppm。Cr 1.85ppm<60ppm。 Hg <2ppm。Se <1.5ppm。 Sb <2ppm。As <1ppm。 *「可塑劑含量」：●不符合。 軟塑膠:透綠、黃、透明 DBP:ND BBP:ND DEHP:19.819% DNOP:ND DINP:ND DIDP:ND |
| 3 | 天線寶寶 | JH3122 | 中國 | YIFA TOYS/ STORE 7/F Xiushuiyuan Xiufulu Chenghai District Shantou/ 一發洋行/台北縣板橋市金門街31巷33號2樓/22963006 | 東東百貨企業有限公司/台北市太原路54號1樓/02-25561661 | 27 | 總評: ● *「重金屬含量」：○符合。 軟塑膠:彩色 Pb <0.5ppm。Cd 1.66ppm<75ppm。 Ba 2.99ppm<1000ppm。Cr <0.1ppm。 Hg <2ppm。Se <1.5ppm。 Sb <2ppm。As 1.12ppm<25ppm。 *「可塑劑含量」：●不符合。 軟塑膠:本體 DBP:ND BBP:ND DEHP:0.154% DNOP:ND DINP:ND DIDP:ND |
| 4 | 爆眼青蛙(大) | 4.5” | 未標示 | 未標示/未標示 | 漂亮宅趣商行/台北市太原路46號/02-25593352 | 90 | 總評: ● *「重金屬含量」：○符合。 軟塑膠:綠 Pb <0.5ppm。Cd <0.05ppm。 Ba <1.50ppm。Cr <0.1ppm。 Hg <2ppm。Se <1.5ppm。 Sb <2ppm。As <1ppm。 *「可塑劑含量」：●不符合。 軟塑膠:綠(本體) DBP:ND BBP:ND DEHP:ND DNOP:ND DINP:0.648% DIDP:ND |
| 5 | 猜拳玩具 | 21” | 中國 | YIFA TOYS/ STORE 7/F Xiushuiyuan Xiufulu Chenghai District Shantou/ 一發洋行/台北縣板橋市金門街31巷33號2樓/22963006 | 亮亮商行/台北市長安西路131號/02-25598100 | 50 | 總評: ● *「重金屬含量」：○符合。 發泡海綿:黃 Pb <0.5ppm。Cd <0.05ppm。 Ba 2.43ppm<1000ppm。Cr <0.1ppm。 Hg <2ppm。Se <1.5ppm。 Sb <2ppm。As <1ppm。 *「可塑劑含量」：●不符合。 發泡海綿:黃 DBP:ND BBP:ND DEHP:0.005% DNOP:ND DINP:ND DIDP:0.146% |
| 6 | 球 | 11.5” | 中國 | CONCORD DESIGN CLASSICS LTD./ GUANGZHUNGWAY SOUTHSIDE ,YONGMO COANTRY ZHONGSHAN, CHINA / 大創實業有限公司/台中市北區梅川西路3段35巷36號1樓/04-23593292 | 亮亮商行/台北市長安西路131號/02-25598100 | 100 | 總評: ● *「重金屬含量」：○符合。 軟塑膠:藍(本體含INK) Pb <0.5ppm。Cd <0.05ppm。 Ba 1.57ppm<1000ppm。Cr <0.1ppm。 Hg <2ppm。Se <1.5ppm。 Sb <2ppm。As <1ppm。 *「可塑劑含量」：●不符合。 軟塑膠:藍(本體含INK) DBP:ND BBP:ND DEHP:49.493% DNOP:ND DINP:ND DIDP:ND |
| 7 | 鴨子 | 8” | 中國 | MANSENG(CHENGHAI) TOYS/FENGXIN NO.1 RD. XINNING DEVELOPING ZONE CHENGHAI SHANTOU S.E.Z GUANGDON/ 巨倫洋行/台北縣新店市安豐路60之5號/02-22157508 | 亮亮商行/台北市長安西路131號/02-25598100 | 120 | 總評: ● *「重金屬含量」：○符合。 軟塑膠:黃(本體含INK) Pb <0.5ppm。Cd <0.05ppm。 Ba <1.50ppm。Cr <0.1ppm。 Hg <2ppm。Se <1.5ppm。 Sb <2ppm。As 1.03ppm<25ppm。 *「可塑劑含量」：●不符合。 軟塑膠:黃(本體含INK) DBP:ND BBP:ND DEHP:21.697% DNOP:ND DINP:ND DIDP:ND |
| 8 | 長頸鹿 | 6” | 中國 | YIFA TOYS/ STORE 7/F Xiushuiyuan Xiufulu Chenghai District Shantou/ 佳發洋行/台北縣板橋市瑞安街59巷9號/22961545 | 亮亮商行/台北市長安西路131號/02-25598100 | 35 | 總評: ● *「重金屬含量」：○符合。 INK ON THE SAMPLE Pb 0.79ppm<90ppm。Cd <0.05ppm。 Ba 19.85ppm<1000ppm。Cr <0.1ppm。 Hg <2ppm。Se <1.5ppm。 Sb <2ppm。As <1ppm。 *「可塑劑含量」：●不符合。 軟塑膠:黃、橘、透明 DBP:ND BBP:ND DEHP:13.252% DNOP:ND DINP:7.894% DIDP:ND |
| 9 | 小雞 | 6” | 中國 | FullFortuna Trading Co., Ltd./ Rm1103 Yu Sung Boom Ding 11Fl. Vocux Road Central H.K. / 乘武有限公司/台北縣汐止市汐平路2段66號1樓 02-26430973 | 亮亮商行/台北市長安西路131號/02-25598100 | 100 | 總評: ● *「重金屬含量」：○符合。 軟塑膠:黃 Pb <0.5ppm。Cd <0.05ppm。 Ba <1.50ppm。Cr <0.1ppm。 Hg <2ppm。Se <1.5ppm。 Sb <2ppm。As <1ppm。 *「可塑劑含量」：●不符合。 軟塑膠: 黃(本體含INK) DBP:ND BBP:ND DEHP:22.141% DNOP:ND DINP:4.985% DIDP:ND |
| 10 | 巧虎 | 6.5” | 中國 | 永成貿易公司/三元裏大道58號/ 百共國際貿易有限公司/桃園縣中壢市弘揚路70號1樓/03-2807729 | 亮亮商行/台北市長安西路131號/02-25598100 | 35 | 總評: ● *「重金屬含量」：○符合。 INK ON THE SAMPLE Pb 0.74ppm<90ppm。Cd <0.05ppm。 Ba 111.45ppm<1000ppm。Cr <0.1ppm。 Hg <2ppm。Se <1.5ppm。 Sb <2ppm。As <1ppm。 *「可塑劑含量」：●不符合。 軟塑膠:黃、藍、透明 DBP:ND BBP:ND DEHP:8.312% DNOP:ND DINP:ND DIDP:ND |
| 11 | 觸覺球 廠牌WORLD ZEBRA | 5” | 台灣 | 偉志實業有限公司/台北市和平東路1段75巷1號10樓/02-23973332 | 一東玩具業有限公司/台北市長安西路202號/02-25565274 | 90 | 總評: ● *「重金屬含量」：○符合。 軟塑膠:亮橘、深綠 Pb <0.5ppm。Cd <0.05ppm。 Ba <1.50ppm。Cr <0.1ppm。 Hg <2ppm。Se <1.5ppm。 Sb <2ppm。As <1ppm。 *「可塑劑含量」：●不符合。 軟塑膠: 亮橘、深綠 DBP:ND BBP:ND DEHP:ND DNOP:ND DINP:19.342% DIDP:ND |
| 12 | 潛水人 | 9” | 未標示 | 未標示/未標示 | 一東玩具業有限公司/台北市長安西路202號/02-25565274 | 39 | 總評: ● *「重金屬含量」：○符合。 軟塑膠:紅(本體含INK) Pb 0.85ppm<90ppm。Cd <0.05ppm。 Ba <1.50ppm。Cr <0.1ppm。 Hg <2ppm。Se <1.5ppm。 Sb <2ppm。As <1ppm。 *「可塑劑含量」：●不符合。 軟塑膠:紅(本體含INK) DBP:ND BBP:ND DEHP:ND DNOP:ND DINP:35.538% DIDP:ND |
| 13 | 多拉五角心棒 | 5.8” | 未標示 | 未標示/未標示 | 一東玩具業有限公司/台北市長安西路202號/02-25565274 | 70 | 總評: ● *「重金屬含量」：○符合。 塑膠片:粉紅、透明(INK) Pb <0.5ppm。Cd <0.05ppm。 Ba 17.53ppm<1000ppm。Cr <0.1ppm。 Hg <2ppm。Se <1.5ppm。 Sb <2ppm。As 1.31ppm<25ppm。 *「可塑劑含量」：●不符合。 軟塑膠:透明(吹嘴) DBP:ND BBP:ND DEHP:6.835% DNOP:ND DINP:20.035% DIDP:ND |
| 14 | 球中球 | 4” | 中國 | 勤和實業/南海市里水鎮大沖管理區/ 優杰國際事業有限公司/台南市安平區建平七街240號1樓/06-2973812 | 一東玩具業有限公司/台北市長安西路202號/02-25565274 | 28 | 總評: ● *「重金屬含量」：○符合。 軟塑膠:透明(吹嘴) Pb 1.00ppm<90ppm。Cd <0.05ppm。 Ba 2.90ppm<1000ppm。Cr <0.1ppm。 Hg <2ppm。Se <1.5ppm。 Sb 9.29ppm<60ppm。As 2.20ppm<25ppm。 *「可塑劑含量」：●不符合。 塑膠片:紅、黃、透明 DBP:ND BBP:ND DEHP:17.153% DNOP:ND DINP:ND DIDP:ND |
| 15 | 立體喜羊羊 | 6” | 未標示 | 未標示/未標示 | 一東玩具業有限公司/台北市長安西路202號/02-25565274 | 24 | 總評: ● *「重金屬含量」：○符合。 塑膠片:粉紅、白 Pb <0.5ppm。Cd <0.05ppm。 Ba 67.22ppm<1000ppm。Cr <0.1ppm。 Hg <2ppm。Se <1.5ppm。 Sb <2ppm。As <1ppm。 *「可塑劑含量」：●不符合。 軟塑膠:透明(吹嘴) DBP:ND BBP:ND DEHP:17.994% DNOP:ND DINP:1.604% DIDP:ND |
| 16 | 立體巧虎 | 5.5” | 未標示 | 未標示/未標示 | 一東玩具業有限公司/台北市長安西路202號/02-25565274 | 42 | 總評: ● *「重金屬含量」：○符合。 塑膠片:紅、黃、綠(皆含INK) Pb 57.95ppm<90ppm。Cd <0.05ppm。 Ba 87.97ppm<1000ppm。Cr 9.81ppm<60ppm。 Hg <2ppm。Se <1.5ppm。 Sb <2ppm。As <1ppm。 *「可塑劑含量」：●不符合。 軟塑膠:透明(吹嘴) DBP:ND BBP:ND DEHP:16.198% DNOP:ND DINP:10.038% DIDP:ND |
| 17 | 6”彩色運動球-籃足球 廠牌DISNEY | D0012 | 台灣 | 永曄股份有限公司/台北縣五股工業區五權一路1號3樓之3/ 02-22988991 | 一東玩具業有限公司/台北市長安西路202號/02-25565274 | 80 | 總評: ● *「重金屬含量」：○符合。 軟塑膠:黃(本體含INK) Pb <0.5ppm。Cd <0.05ppm。 Ba <1.50ppm。Cr <0.1ppm。 Hg <2ppm。Se <1.5ppm。 Sb <2ppm。As 1.04ppm<25ppm。 *「可塑劑含量」：●不符合。 軟塑膠:黃(本體含INK) DBP:ND BBP:ND DEHP:ND DNOP:ND DINP:42.136% DIDP:ND |
| 18 | 線足球(17cm) | 5.5” | 台灣 | 企泰實業股份有限公司/台南縣仁德鄉太乙一街30號/06-2705410 | 一東玩具業有限公司/台北市長安西路202號/02-25565274 | 70 | 總評: ● *「重金屬含量」：○符合。 軟塑膠:粉紅(本體含INK) Pb 0.59ppm<90ppm。 Cd <0.05ppm。Ba <1.50ppm。 Cr <0.1ppm。Hg <2ppm。 Se <1.5ppm。Sb <2ppm。 As <1ppm。*「可塑劑含量」：●不符合。 軟塑膠:粉紅(本體含INK) DBP:ND BBP:ND DEHP:0.215% DNOP:ND DINP:35.666 % DIDP:ND |
| 19 | 小籃球(5”) | 5” | 台灣 | 企泰實業股份有限公司/台南縣仁德鄉太乙一街30號/06-2705410 | 一東玩具業有限公司/台北市長安西路202號/02-25565274 | 35 | 總評: ● *「重金屬含量」：○符合。 軟塑膠:粉紅(本體含INK) Pb <0.5ppm。Cd <0.05ppm。 Ba <1.50ppm。Cr <0.1ppm。 Hg <2ppm。Se <1.5ppm。 Sb <2ppm。As <1ppm。 *「可塑劑含量」：●不符合。 軟塑膠:粉紅(本體含INK) DBP:ND BBP:ND DEHP:ND DNOP:ND DINP:31.641% DIDP:ND |
| 20 | 海洋生物包 | CH-586A | 中國 | SHEN ZHEN RU HONG TOY CO., LTD/18F, ZHONG NAN GE, ZHONGYZNG GARDEN NO.5051 CHAI TIAN R.D. SHENGZHEN GD./ 超前貿易有限公司/北縣汐止市汐平路2段70號/02-24324139 | 家福股份有限公司台北東興分公司/台北市東興路45號B1 02-87681111 | 106 | 總評: ● *「重金屬含量」：○符合。 軟塑膠:黑、白、灰 Pb 14.23ppm<90ppm。Cd 0.35ppm<75ppm。 Ba 4.78ppm<1000ppm。Cr <0.1ppm。 Hg <2ppm。Se <1.5ppm。 Sb <2ppm。As <1ppm。 *「可塑劑含量」：●不符合。 軟塑膠:黑、白、灰(皆本體) DBP:2.032% BBP:ND DEHP:3.210% DNOP:ND DINP:4.551% DIDP:ND |

備註：

- 依據中華民國國家標準CNS 4797「玩具安全（一般要求）」、CNS 4797-2「玩具安全（特定元素之遷移）」、CNS 15138「塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類可塑劑檢驗法」等國家標準執行檢驗。

2.「金屬含量」標準：測定鉛、鎘、汞、砷、硒、鉻、銻、鋇等八項重金屬之溶出濃度，不可超過重金屬最大容許濃度。

玩具材料遷移元素之最大容許含量及偵測極限：

| 元素 |
| --- |
| Sb | As | Ba | Cd | Cr | Pb | Hg | Se |
| 銻 | 砷 | 鋇 | 鎘 | 鉻 | 鉛 | 汞 | 硒 |
| 60 | 25 | 1000 | 75 | 60 | 90 | 60 | 500 |
| 2 | 1 | 1.50 | 0.05 | 1.00 | 0.5 | 2 | 1.5 |

單位 mg/kg（1 ppm為1/100萬，亦相當於1mg／kg）

「可塑劑含量」標準：測定DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP等，不可超過CNS4797玩具安全(一般要求)規定之0.1%要求。

|  |  |  | DBP | BBP | DEHP | DNOP | DINP | DIDP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方法偵測極限： | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.01 | 0.01 |
| 單位： |  | ％ | ％ | ％ | ％ | ％ | ％ |
| 儀器名稱： |  | 氣相層析質譜儀 GC/MSD |  |  |  |  |  |
| ND＝未偵測出 |  |  |  |  |  |  |

3. 本局96年11月22日公告應施檢驗商品『玩具』可塑劑檢測自97年7月1日起依96年10月24日修訂公布之國家標準CNS 4797『玩具安全（一般要求）』暨新訂定CNS 15138『塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯可塑劑檢驗法』執行檢驗，須符合DEHP、DBP、BBP、DINP、DIDP及DNOP等6種鄰苯二甲酸酯類可塑劑及其混合物含量總和不得超過0.1%（重量比）。

4.「可塑劑含量」20 件不符合規定。